|  | # Reinigen und Verfugen von Klinker/Verblendmauerwerk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Reinigen des Mauerwerks |  |  |  |  |
|  | Alle groben Verschmutzungen sind mit Spatel oder Holzbrettchen zu entfernen. Die Fassadenflächen sind abzubürsten, auch die Fugen müssen von allen losen Mörtelresten gesäubert werden. Die Fassade ist bis zur Wassersättigung von unten nach oben vorzunässen. Das Reinigen der Fassade sollte, nach trockener Vorreinigung, mit Wasser und Bürste, evtl. unter Zusatz von Detergentien und Enthärtern durchgeführt werden. Bei starker Verschmutzung kann die vorgereinigte und vorgenässte Fassadenfläche mit speziellen Reinigungsmitteln behandelt werden. Bei Klinkern/Verblendern mit glasierter oder engobierter Oberfläche sowie bei „gedämpften“ Klinkern/Verblendern dürfen keinesfalls säurehaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Die Fassade ist mit fließendem und klarem Wasser direkt nach dem Abwaschen nachzuspülen. Bewährt haben sich für die Reinigung Hochdruck-Heißdampf-Reinigungsgeräte. Säuren sollten aus Gründen des Umweltschutzes grundsätzlich vermieden werden. Verfugung Bei nachträglicher Verfugung ist vor Einbringen des maschinell gemischten Fugenmörtels die Fassade je nach Feuchtegehalt und Wassersaugvermögen, sofern erforderlich und abhängig von den Witterungsverhältnissen anzunässen. Der schwach plastische und verdichtungswillige Fugenmörtel ist in zwei Arbeitsgängen in die Fugen einzudrücken und gut zu verdichten. Erster Arbeitsgang: Erst Lagerfuge, dann Stoßfuge. Zweiter Arbeitsgang: Erst Stoßfuge, dann Lagerfuge.. Die Verfugung soll möglichst bündig oder 1 bis 2 mm hinter der Sichtfläche der Klinker abschließen. Die frische Verfugung ist vor frühzeitiger Austrocknung zu schützen. Bei ungünstiger Witterung kann eine Nachbehandlung notwendig werden. Bei Trassmörtel immer! Dehnungs- und Anschlussfugen frei halten, nach Fertigstellung des Mauerwerks vorschriftsmäßig nach gesonderter Angabe und Ausschreibung verschließen. |  |  |  |  |
| 1 | Reinigen und Verfugen von Sichtmauerwerksflächen aus Klinkern/Verblendern im Format…… unter Verwendung eines Fugenmörtels der Mörtelgruppe ..............., Farbton: ................ , als baustellengemischter Mörtel unter Verwendung von Gesteinskörnungen 0- 4 mm Es ist darauf zu achten, dass bei der Verfugung immer frisch angemachter, höchstens 1 Std. alter Mörtel zur Verfügung steht, der in plastischer Konsistenz einzubringen ist. Ausführungsart und Oberflächenstruktur der Fuge nach Angabe der Bauleitung. Bei der Reinigung sollte auf die Verwendung von Säuren verzichtet werden. Im Preis eingeschlossen sind alle Nebenarbeiten sowie etwa notwendige Entsorgung bei Verwendung scharfer Reinigungsmittel, insbesondere Schutz aller Einbauteile vor Verschmutzung. |  | qm |  |  |
| 2 | Reinigung und Verfugen von Verblendflächen aus Klinkern/Verblendern wie vor, jedoch unter Verwendung eines Werk-Trockenmörtels, Steinformat ……. Farbton: ............................... Fabrikat: ................ (z. B. Quick-Mix, Sakret, Mörtel 2000,) oder gleichwertig. |  | qm |  |  |
| 3 | Reinigung und Verfugen von Klinker/ Verblendmauerwerk, wie Pos. 1, jedoch bei Klinkern/Verblendern im Format ……… unter Verwendung eines Mörtels der Mörtelgruppe .......................,im Farbton: ..............................., oder nach Angabe. |  |  |  |  |
| 4 | Reinigung und Verfugen von Klinker/Verblendmauerwerk, wie Pos. 2, jedoch bei Klinkern/Verblendern im Format ……… unter Verwendung eines Mörtels der Mörtelgruppe .......................,im Farbton: ..............................., oder nach Angabe. |  |  |  |  |
| 5 | Reinigung und Verfugen von Klinker/ Verblendmauerwerk, wie Pos. 1, jedoch bei Klinkern/Verblendern im Format ……. unter Verwendung eines Mörtels der Mörtelgruppe .......................,im Farbton: ..............................., oder nach Angabe. |  |  |  |  |
| 6 | Reinigung und Verfugen von Klinker/ Verblendmauerwerk, wie Pos. 2, jedoch bei Klinkern/Verblendern im Format ………unter Verwendung eines Mörtels der Mörtelgruppe .......................,im Farbton: ..............................., oder nach Angabe. |  |  |  |  |

Besondere Vereinbarungen:................................................................................................

...................................................................................................	.......................................................................

Gesamtsumme:

==================

Das Angebot hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tage Gültigkeit.

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .,        Der Anbieter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .